客 户                                  日期

#### CUSTOMER      通用                            DATE    10/02/22

#### 认 可 书 # SPECIFICATION FOR APPROVAL

| 客户品名 CUSTOMER P/N | P40-EF25-9 |
| --- | --- |
| 海宁市康明电子品名P/N | P40-EF25-9 |
| 认可书编号 SPEC.NO. | ## 20100562-0056 |

客户认可APPROVED BY：

海 宁 市 康 明 有 限 公 司

中国浙江省海宁市周王庙镇工业园区

|  | 批准 APPROVED BY | 审核 CHECKED BY | 拟制 PREPARED BY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 外形与尺寸 DIMENSIONS A：25.0±0.5 B：12.8±0.30 C：9.0±0.3 D：:7.2±0.3 E :17.5min F:9.4±0.30 2. 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项目 ITEMS; 规格 SPEC; 测试条件 TESTING METHOD; 测试仪器 TESTING INSTRUMENT. 电感 INDUCTANCE; AL=1900 nH/N2±25%; 1kHz; 0.3V; HP4284A. 功率损耗 POWER LOSS; ≤550; 100 kHz ；200mT; V-A-W-258. 阻抗 Impedance; Z= Ω; HP4284A. 磁芯参数; Le：59.68mm; Ae：63.46 mm2; Ve；3787mm3. 3.材质特性MATERIAL CHARACTERISTICS MATERIAL：PC40 特性 CHARACTERISTICS; 单位UNIT; 特性质VALUE. 初始磁导率 INITIAL PERMEABILITY μi; 2300±25%. 饱和磁通密度SATURATION MAGNETIC FLUX DENSITY (H=1194A/m) Bs; 25℃; mT; 500. 100℃; mT; 380. 剩余磁通密度 REMANENT FLUX DENSITY Br; 25℃; mT; 100. 矫顽力 COERCIVE FORCE Hc; 25℃; A/m; 14. 比损耗因子 RELATIVE LOSS FACTOR Tanδ/ui; 10-6℃; (100kHz). 初始磁导率比温度系数 RELATIVETEMP.FACTOR αuir; 10-6℃. 居里温度 CURIE TEMP. Tc; ℃; 220. 电阻率 ELECTRICAL RESISTIVITY ρ; Ω·m; 6.5. 密度 DENSITY d; Kg/m3; 4.8×103. ITEM: FERRITE CORE; PART NO： PC40-EF25-9; SPEC.NO. 20100562-0056. 海 宁 市 康 明 电 子 有 限 公 司 4.允许最大缺陷（外观）MAXIMUM CHIP OFF: 磁芯配合面上裂缝深度不超过0.7mm，长度不超过延长线长度的1/4，磁芯非配合面上裂缝深度不超过1.0mm，长度不超过延长线长度的1/3。磁芯配合面上掉块面总面积不超过2.0mm2，数量不多于三处，磁芯非配合面上掉块总面积不超过5mm2，数量不多于四处。 The depth of crack in the ground surface should be no more than0.7mm,length is no more than 1/4 length of lengthen line. In the non-ground surface, the depth should be no more than 1.0mm length is no more than 1/3 length of lengthen line.The total chip square should be no more than 2.0mm2,quantity should be no more than 3.In the non-ground surface, the total chip square should be no more than 5mm2,and quantity should be no more than 4. 5.检验方法（INSPECTION METHOD）: 按ＧＢ2828-87，一次正常抽样，检查水平Ⅱ，ＡＱＬ符合下列标准。 According to GB2828-87.one time normal random sampling, Inspect level Ⅱ, AQL should be as follows; 合格质量水平 AQL（%）; ### 检 查 项 目 ### Inspect Item. A; 0.65; 电 磁 特 性 Electromagnetic Property. B; 1.0; 外 形 尺 寸 Outside Size. C; 1.5; 外 观 质 量 Outside Quality. ITEM: FERRTE CORE; PART NO： PC40-EF25-9; SPEC.NO 20100562-0056. 海 宁 市 康 明 电 子 电 子 有 限 公 司 |