1kHz; 0.3V客 户                                日期

#### CUSTOMER                                 DATE     2011-8-15

#### 认 可 书 # SPECIFICATION FOR APPROVAL

`

| 客户品名 CUSTOMER P/N | ## PC40 EC2828 |
| --- | --- |
| 品名 P/N | PC40 EC2828 |
| 认可书编号 SPEC.NO. | ## 2011-8-15-004 |

为保证订单顺利完成，请在一个月内签回，逾期视为默认,

并在下一页相应位置打√选择。

客户认可 APPROVED BY： 如有客户品码（料号），请填写在下 客户品码（料号）：

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.

中国浙江省海宁市周王庙镇双涧村委旁
Beside Shuangjian Village Neighborhood Committee,
Zhouwangmiao Town Jiaxing Zhejiang China (Mainland)
Del:08613600564343
Fox:086-57383667506
Mail:hnzydz@hotmail.com

| 批准 APPROVED BY | 审核 CHECKED BY | 拟制 PREPARED BY |
| --- | --- | --- |

|  |  | #### 请在下表相应位置打√选择终端产品和部品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用领域 | 终端产品 |  | 选择打√ | 应用领域 | 终端产品 | 选择打√ |  | 部品 | 选择打√ |  |
| 家用电子 | CRT电视 |  |  | 计算机外设 | PC台式机 |  |  | FBT/回扫变压器 |  |  |
|  | TFT-LCD液晶电视 |  |  |  | PC笔记本 |  |  | SMPS/开关电源变压器 |  |  |
|  | PDP等离子电视 |  |  |  | 显示器 |  |  | CHOKE/扼流圈; |  |  |
|  | 数码相机/摄像机 |  |  |  | 打印机 |  |  | FILTER/滤波器; |  |  |
|  | 电冰箱 |  |  |  | 扫描仪 |  |  | NDUCTOR/电感 |  |  |
|  | 电磁灶/电饭锅 |  |  |  | 适配器/充电器 |  |  | ADSL脉冲变压器 |  |  |
|  | 空调 |  |  |  | 其它 |  |  | LAN脉冲变压器 |  |  |
|  | DVD/VCD/Radio |  |  | 工业电子 | OA/办公自动化（复印机，传真机…） |  |  | INVERTOR/驱动变压器, |  |  |
|  | 微波炉 |  |  |  | 工业自动化设备 |  |  | CONVERTER/逆变器 |  |  |
|  | 投影仪 |  |  |  | 医疗器械 |  |  | 汽车安全部品 |  |  |
|  | 音响 |  |  |  | 仪器/仪表 |  |  | 汽车照明部品 |  |  |
|  | 游戏机/电动玩具 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 洗衣机 |  |  | 照明电子 | 紧凑型节能灯 |  |  |  |  |  |
|  | 吸尘器 |  |  |  | 镇流器式节能灯 |  |  |  |  |  |
|  | 遥控器 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  | 车载电子 | 汽车 |  |  |  |  |  |
| 通信电子 | 路由器 |  |  |  | 电动自行车 |  |  |  |  |  |
|  | 通信机站 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | 电话/手机 |  |  | 抗电子干扰 | EMI/EMC |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Item: | P/N: | SPEC./N |
| --- | --- | --- |
| FERRITE CORE | PC40 EC2828 | 2011-8-15-004 |

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.

#### 认 可 书 # SPECIFICATION FOR APPROVAL

| 客户 CUSTOMER: |  |  | P/N | PC40 EC2828 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPEC./N | 2011-8-15-004 |  |
| Ⅰ.更改记录 REVISION RECORD: |  |  |  |  |  |
|  | 版本号 REV NO | 更改内容及原因 CONTENTS AND REASONS | 日期 DATE OF APPROVAL |  | 担当 DRAWN |

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.

| 1. 尺寸DIMENSIONS(mm) 尺寸 DIMENSIONS(mm) A：28.2±0.6 B：14.0±0.30 C：11.2±0.3 D9.7±0.4 E : 21.0min F:9.8±0.30. 磁芯参数 CORE PARAMETERS. 有效磁路长度Effective Length Le; 62.98mm. 有效截面积Effective Cross Area Ae; 8.24mm2. 有效体积Effective Volume Ve; 5191 mm3. |
| --- |
| Item: | P/N: | SPEC./N |
| FERRITE CORE | PC40 EC2828 | 2011-8-15-004 |

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.

.

2. 电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| 项目 ITEMS | 规格 SPEC | 测试条件 TESTING METHOD | 测试仪器 TESTING INSTRUMENT |
| --- | --- | --- | --- |
| 电感 INDUCTANCE | AL=2500 nH/N2±25% | 1kHz; 0.3V | HP4284 |
| 功率损耗 POWER LOSS | ≤550 | 100kHz,200mT,100±3℃ | CH258 |
| Q值 Q VALUE |  |  | HP4284 |
| 直流叠加LDC DC SUPERPOSITION LDC |  |  |  |
| 阻抗Z IMPEDANCE Z |  |  |  |

3.材质特性MATERIAL CHARACTERISTICS

材料 MATERIAL：TP4A

| 特性 CHARACTERISTICS |  |  | 单位UNIT |  | 特性质VALUE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始磁导率 INITIAL PERMEABILITY μi |  |  | ＿ |  | 2400±25% |
| 饱和磁通密度SATURATION MAGNETIC FLUX DENSITY (H=1194A/m) Bs |  | 25℃ | mT |  | 500 |
|  |  | 100℃ |  |  | 380 |
| 剩余磁通密度 REMANENT FLUX DENSITY Br |  | 25℃/100℃ | mT |  | 110 /60 |
| 矫顽力 COERCIVE FORCE Hc |  | 25℃/100℃ | A/m |  | 13 /6.5 |
| 比损耗因子 RELATIVE LOSS FACTOR Tanδ/ui |  |  | ＿ |  |  |
| 初始磁导率比温度系数 RELATIVETEMP.FACTOR αuir |  |  | ＿ |  |  |
| 居里温度 CURIE TEMP. Tc |  |  | ℃ |  | 215 |
| 电阻率 ELECTRICAL RESISTIVITY ρ |  |  | Ω |  | 6.5 |
| 密度 DENSITY d |  |  | kg/m3 |  | 4.8×103 |
| Item: | P/N: |  |  | SPEC./N |  |
| FERRITE CORE | PC40 EC2828 |  |  | 2011-8-15-004 |  |

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.

4.机械强度MECHANICAL STRENGTH：

测试方法示例 TESTING METHOD：

E法

M法

测试条件及仪器 TESTING CONDITION AND INSTRUMENT

| 速度 Speed | 20mm/min |
| --- | --- |
| 压条半径 Press bar radii | 3mm |
| 测试仪器 Testing instrument | 深圳市新三思计量技术有限公司 微机控制电子万能实验机 OR 广州试验仪器厂 拉力试验机 |

测试结果 TESTING RESULT:

| E法 E method | F1 | ≥11N |
| --- | --- | --- |
| M法 M method | F2 | ≥9N |

| Item: | P/N: | SPEC./N |
| --- | --- | --- |
| FERRITE CORE | PC40 EC2828 | 2011-8-15-004 |

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.

5.允许最大缺陷（外观）Maximum chip off:

- 磁芯配合面上裂缝深度不超过0.7mm，长度不超过延长线长度的1/4,磁芯非配合面上裂缝深度不超过1.0mm，长度不超过延长线长度的1/3

The depth of crack in the ground surface should be no more than 0.7mm, length is no more than 1/4 length of lengthen line. In the non-ground surface, the depth should be no more than 1.0mm length is no more than 1/3 length of lengthen line.

- 对于磁芯的外观检验方面，执行如下标准规格：

|  |  | 接合面 | 其他表面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破损 | 1处破损的面积 | ≤0.7mm2 | ≤1.0mm2 |
|  | 2处以上破损面积的合计 | ≤2.0mm2 | ≤5.0mm2 |
|  | 破损深度 | ≤0.7mm | ≤1.0mm |
| 其他 | 实际使用中无有害毛刺，裂纹，气孔等 |  |  |

5.检验方法（Inspection Method）:

按GB/T2828.1-2004，一次正常抽样，检查水平Ⅱ，ＡＱＬ符合下列标准。

According to GB/T2828.1-2004.one time normal random sampling,Inspect level Ⅱ,AQL.should be as follows;

|  | 合格质量水平AQL | 检查项目Inspect Item |
| --- | --- | --- |
| A | 0.65 | 电磁特性Electromagnetic Property |
| B | 1.0 | 外形尺寸Outside Size |
| C | 1.5 | 外观质量Outside Quality |

6.包装Packing:

内包装采用纸盒，外包装采用纸箱，每箱产品外面都贴上产品合格证（包括品名、数量、批号、检验员）。

Paper carton is used to inside packing,paper box is used to outside packing,Qualify Certification is attached on every  box,including Item (Product name or type),Quantity,Lot No.and Tester.

| Item: | P/N: | SPEC./N |
| --- | --- | --- |
| FERRITE CORE | PC40 EC2828 | 2011-8-15-004 |

海 宁 康 明 有 限 公 司

Haining Kangming Electron Co., Ltd.